1.一般技术特性：

| 项目 | 指标 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HE型 | HY型 | HS型 | HK型 |  |
| 适用温度，℃ | 60-150 | 60-600 | 60-1000 | 60-1200 |  |
| 适用基体 | 金属 | 金属 | 陶瓷 | 陶瓷铁鉻铝 |  |
| 涂料黏度,s |  |  |  |  | GB1723(涂-4计) |
| 涂料的悬浮性 | PASS | PASS | PASS | PASS | GB4653 |
| 涂料比重 | 1.5-1.85 | 1.35-1.8 | 1.5-2.0 | 1.7-2.1 | GB1756 |
| 耐冷热交变性 | Pass | Pass | Pass | Pass | GB4653 |
| 冲击强度 |  |  | Pass | Pass | GB4653 |
| 附着力，级 | 1-2 | 1-2 |  |  | GB1720 |
| 耐盐雾，h |  | 基体不锈浊涂层不起泡不脱落 |  |  | 喷雾：3%Nacl 25℃,80h |
| 涂料储存期，a | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |

2.涂料的辐射率：

| 涂层编号 | 测试温度℃ | 辐射率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 测重波段 |  |  |  |
|  |  |  | 全波段 | 1-14微米 | 1-8微米 | 1-4微米 |
| HE-1 HE-2 HE-3 HE-4 | 55 | 法向 | 0.92 0.95 0.96 0.92 |  |  |  |
| HY-1 HY-2 HY-3 HY-4 | 400 | 法向 | 0.82 0.83 0.90 0.85 | 0.82 0.82 0.89 0.84 | 0.78 0.78 0.88 0.83 | 0.65 0.70 0.82 0.77 |
| HS-1-2 HS-2-2 HS-3-2 HS-4-2 | 401 | 法向 | 0.85 0.86 0.84 0.87 | 0.84 0.86 0.82 0.87 | 0.83 0.83 0.81 0.86 | 0.79 0.82 0.74 0.78 |
| HK-9 | 55 400 800-1200 | 法向 法向 半球向 | 0.93 0.82 0.85-0.93 | 0.80 | 0.79 | 0.70 |
| HK-81 | 400 800-1200 | 法向 半球向 | 0.90 0.90-0.97 | 0.88 | 0.88 | 0.85 |

施工要求及注意事项
1、被涂基体表面必须清洗干净，除去一切松散层及污物
2、施工前必须将涂料搅拌均匀
3、可采用刷,喷,浸等方法加涂涂料。HS/HK型呈碱性，切忌用铝等易和它反应的材料做盛器